| Chamber radius (m) | Xe Pressure (mTorr) | Target Yield (MJ) | W Thickness (microns) | Peak W temperature in 10 cycles (C) | Peak Steel Temperature in 10 cycles (C) | Steel Temperature Swing (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | 10 | 400 | 50 | 3280 | 820 | 350 |
| 8.5 | 0 | 154 | 50 | 1820 | 600 | 170 |
| 8.5 | 10 | 154 | 50 | 1440 | 570 | 140 |
| 8.5 | 0 | 154 | 100 | 1820 | 520 | 90 |
| 8.5 | 10 | 154 | 100 | 1440 | 500 | 70 |
| 7.5 | 0 | 154 | 50 | 2320 | 660 | 230 |
| 7.5 | 10 | 154 | 50 | 1870 | 620 | 180 |
| 7.5 | 20 | 154 | 50 | 1530 | 590 | 160 |
| 7.5 | 0 | 154 | 100 | 2320 | 550 | 120 |
| 7.5 | 10 | 154 | 100 | 1860 | 530 | 100 |
| 6.5 | 0 | 154 | 50 | 3100 | 730 | 290 |
| 6.5 | 10 | 154 | 50 | 2540 | 690 | 240 |
| 6.5 | 20 | 154 | 50 | 2070 | 660 | 210 |
| 6.5 | 0 | 154 | 100 | 3100 | 600 | 160 |
| 6.5 | 10 | 154 | 100 | 2530 | 580 | 140 |
| 5.5 | 10 | 154 | 50 | 3660 | 800 | 330 |

Tcoolant=400 C

h=10,000 W/m2K

steel thickness=3 mm